ТУ 14–1–4792–90

ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ И ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ ТУ 14–1–4792–90 (справочник) Настоящие ТУ распространяются на Прокат тонколистовой холоднокатаный и горячеоцинкованный с органическим покрытием (лакокрасочным, органозолевым и пластизолевым). Прокат подразделяю по сортаменту: · лист · рулон По виду стальной основы: · прокат тонколистовой холоднокатаный · прокат тонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный По виду покрытия: · ЛКП–лакокрасочное холоднокатаной полосы (листа) · ЛКПОЦ–лакокрасочное холоднокатаной горячеоцинкованной полосы (листа) · ОЗП–органозолевое холоднокатаной полосы (листа) · ОЗПОЦ–органозолевое холоднокатаной горячеоцинкованной полосы (листа) · ПЗП–пластизолевое холоднокатаной полосы (листа) · ПЗПОЦ–пластизолевое холоднокатаной горячеоцинкованной полосы (листа) односторонее–I двустороннее–II По по способности к вытяжке стальной основы: · СВ–сложной вытяжке для холоднокатаной основы · ВГ–весьма глубокой вытяжки для холоднокатаной или горячеоцинкованной основы · Г–глубокой вытяжки для холоднокатаной или горячеоцинкованной основы · Н–глубокой вытяжки для холоднокатаной или горячеоцинкованной основы По точности прокатки основы: · А–повышенной точности · Б–нормальной точности По плоскостости: · ПВ–высокой · ПУ–улучшенной · ПН–нормальной По характеру кромки: · НО–необрезная · О–обрезная По внешнему виду поверхности покрытия: · 1 класс–поверхность однотонная, для печатных красок одного рисунка; допускаются отдельные царапины,не проникающие до основы, дефекты покрытия на кромках шириной до 5 мм, отдельные участки с неоднородностью рисунка для печатных красок (ЛКП, ЛКПОЦ, ОЗП, ОЗПОЦ). · 2 класс–кроме дефектов по классу 1, допускаются: участки с разноотеночностью, отдельные неровности покрытия, царапины, дефекты на кромках до 10 мм, участки с отсутствием тиснения (ПЗП, ПЗПОЦ), отсутствие покрытия площадью не более 10%. СОРТАМЕНТ Толшина стальной основы 0,5–2 мм Ширина рулона 1000–1800 мм Длина листов 1500–3500 мм Предельные отклонения по толщине стальной основы по ГОСТ 19904–74 Предельные отклонения по ширине проката с органическим покрытием: с необрезной кромкой 20 мм с обрезной кромкой 5 мм Телескопичность рулона не более 20 мм Внутренний диаметр рулона 600 мм Максимальная масса рулона 3,5–16 т, пачки листов до 8 т Наименование продукции вместе с обозначением класса покрытия составляет марку проката: ЛКП–1, ЛКП–2, ЛКПОЦ–1, ЛКПОЦ–2. Далее представлены коды цветов (RAL): 1004—золотисто–желтый 3003—рубиновый 3005—красное вино 3009—коричневый 3020—алый 5005—сигнально–синий 5024—голубой 6002—светло–зеленый 6005—темно–зеленый (зеленый мох) 7004—сигнально–серый 9002—серо–белый 9003—сигнально–белый 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1011; 1012; 1013; 1014; 1015; 1016; 1017; 1018. 1019; 1020; 1021; 1023; 1024; 1027; 1028; 1032; 1033; 1034; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2008. 2009; 2010; 2011; 2012; 3000; 3001; 3002; 3003; 3004; 3005; 3007; 3009; 3011; 3012; 3013; 3014. 3015; 3016; 3017; 3018; 3020; 3022; 3027; 3031; 4001; 4002; 4003; 4004; 4005; 4006; 4007; 4008. 4009; 4010; 5000; 5001; 5002; 5003; 5004; 5005; 5007; 5008; 5009; 5010; 5011; 5012; 5013; 5014. 5015; 5017; 5018; 5019; 5020; 5021; 5022; 5023; 5024; 6000; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006. 6007; 6008; 6009; 6010; 6011; 6012; 6013; 6014; 6015; 6916; 6017; 6018; 6019; 6020; 6021; 6022. 6024; 6025; 6026; 6027; 6028; 6029; 6032; 6033; 6034; 7000; 7001; 7002; 7003; 7004; 7005; 7006. 7008; 7009; 7010; 7011; 7012; 7013; 7015; 7016; 7021; 7022; 7023; 7024; 7026; 7030; 7031; 7032. 7033; 7034; 7035; 7036; 7037; 7038; 7039; 7040; 7042; 7043; 7044; 7045; 7046; 7047; 8000; 8001. 8002; 8003; 8004; 8007; 8008; 8011; 8012; 8014; 8015; 8016; 8017; 8019; 8022; 8023; 8024; 8025. 8028; 9001; 9002; 9003; 9004; 9005; 9010; 9011; 9016; 9017; 9018.